合成吸附剂SP825残留物检测报告
       样品： SP825乙醇提取液（包括洗净前样品、2.5床体积、5.0床体积和7.5床体积洗涤液）。
       从检测结果看出，所有残留物在经过洗净后全部为零，完全符合药用要求。

| 残留物名称 | 洗净前浓度 ppm | 2.5BV洗涤 ppm | 5.0BV 洗涤 ppm | 7.5BV 洗涤 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 251.8 | 0 | 0 | 0 |
| 二甲基十氢萘 （异构体） | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 二甲基十氢萘 （异构体） | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 二甲基十氢萘 （异构体） | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 对-二乙基苯 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 邻-二乙基苯 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 间-二乙基苯 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 苯甲醛 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 甲基安息香酸 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 4-乙基苯甲醛 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3-二溴苯 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |

1. 定性分析
        定质联用： GC-MS
        测定条件： 色谱柱： HP-INNOWAX 30m×0.25mm×0.25μm
        柱温： 40°C 2min 10°C/min 240°C 5min 
        汽化室温度： 200°C
        检测器温度： MS 150°C
        载气： 氦气0.7mL/min
        进样量： 1μl
        检测器： E170 ev 扫描
        仪器型号： Agirent HP-6890/HP-5973N

2.定量分析
        气相色谱： GC-FID
        测定条件： 色谱柱： HP-INNOWAX 30m×0.25mm×0.25μm
        柱温： 50°C 2min 10°C/min 240°C 5min 
        汽化室温度： 200°C
        检测器温度： 240°C
        载气： 氦气 0.8mL/min
        进样量： 1μl 分流比1/15 
        检测器： FID 
        仪器型号： Agirent HP-6890 
        以上检测结果由日本三菱化学委托日本茨城环境检测株式会社测定。