磁通计应用

磁通计可连接单线圈或亥姆霍兹线圈来测量磁体的磁通量。

用磁瓦工装测量

测量步骤：

- 按照磁瓦或磁片的长宽尺寸调节下图位置3、4的调节选钮，使得上下位置的标尺的示值等于磁体的宽度的一半、左右位置的标尺的示值等于磁体的长度的一般。

- 将磁体放在如下图位置，并将磁体顶角紧靠在直角位置上。

- 将磁通计的复零按钮按一下，使得磁通计的数据显示为零，然后拿走磁体，此时磁通计显示的数据为该磁体的工作磁通量。

用亥姆霍兹线圈测量

测量步骤：

1、将线圈的信号输出端同磁通计的信号输入端连接，调节线圈内部的平台位置使平台的高度合适于测量的要求。（合适的高度为将样品的放入线圈后，样品的中心线正好对准线圈观查孔的中心。

2、将样品放置在线圈中心，将磁通计的复零按钮按一下，使得磁通计的数据显示为零，然后拿走磁体，此时磁通计显示的数据为该磁体的工作磁通量。

# 注意事项

本系列磁通计利用电磁感应原理，因此在输入端往往需用探测线圈产生讯号后输入到主机内，因用户的要求不同，线圈常数NS均不同，因此，本公司可接受用户订做线圈的要求。

# Text boxes

信号输出端

观察孔

样品