# CL-UIII氯离子含量快速测定仪

CL-UIII氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪执行标准
《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008
《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010
《水工混凝土试验规程》SL352-2006
《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077-2000

CL-UIII氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪产品介绍
氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素，为了避免钢筋过早锈蚀，混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国相关规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候，必须进行氯离子含量的测试，从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。结构混凝土中氯离子含量的测试，对于结构安全性的评估起到很大的作用，同时为旧结构的改造和修补提供极具参考价值的依据。
本仪器遵循《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008、《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010、《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98等相关标准制造，采用离子选择电极法（Ion Selective Electrode, ISE法），通过配备的专业软件及化学抗干扰试剂在室温下快速测定混凝土、砂石子、水泥、拌合水等无机材料的水溶性氯离子含量，从而达到防控混凝土钢筋发生过早腐蚀的目的。氯离子浓度量测范围10-4～10-1 M（mol•L-1）。

CL-UIII氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪产品特点
1.液晶直显，可直接操作，使用简易
2.特有抗离子干扰剂，去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应
3.内置微型打印机即时打印，使用操作简易
4.大容量数据存储，可存储1000个测试数据，数据连续记录，安全可靠

测试对象：海砂、普通砂、新拌混凝土、硬质混凝土、水泥、石子、外加剂、土壤、混凝土拌合水及其他水溶性氯离子。

CL-UIII氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪技术参数
•电源电压：AC 220V
•工作电压：DC 9V
•测量精度：＜5%
•打印机工作电压：DC 5V
•数据存储量：＞900
•PC通讯参数：波特率 2400
•采集时间：≤30秒
•整机重量： 4kg
•液晶尺寸：128*64

CL-UIII氯离子含量快速测定仪，氯离子含量测定仪测试步骤
1. 试样称重，加入适量的蒸馏水或萃取液
2. 标定电极并测量待测溶液
3. 得出测量数据

测试结果
1.氯离子浓度Clˉ（mol•L），ppm 质量百分比 克/升

测量范围：10-5～10-1M
准确度：±5%（氯离子）
操作温度：15-40（摄氏度）

仪器规格
主机尺寸：370X310X160（mm）
主机重量：4 kg
主机外形尺寸：550X350X200（mm）
总机重量：10 kg