# NJCL-H氯离子含量快速测定仪

NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪检测方法：ISE法
执行标准：
《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008
《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010
《水工混凝土试验规程》SL352-2006
《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077-2000

测试指标：氯离子浓度、质量百分比
NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪产品介绍:
氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素，为了避免钢筋过早锈蚀，混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国相关规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候，必须进行氯离子含量的测试，从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。结构混凝土中氯离子含量的测试，对于结构安全性的评估起到很大的作用，同时为旧结构的改造和修补提供极具参考价值的依据。
本仪器遵循《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008、《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010、《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98等相关标准制造，采用离子选择电极法（Ion Selective Electrode, ISE法），通过配备的专业软件及化学抗干扰试剂在室温下快速测定混凝土、砂石子、水泥、拌合水等无机材料的水溶性氯离子含量，从而达到防控混凝土钢筋发生过早腐蚀的目的。本仪器重量轻，机身小巧，便于用户携带，适合现场检测。氯离子浓度量测范围10-4～10-1 M（mol•L-1）或0.0001%～30.00%。

NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪产品特点：
1.采用美国进口复合氯离子选择电极，性能稳定，测量快速精确
2.可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量，直接输出以摩尔浓度和百分比为单位的结果
3.内置标准公式，直接计算混凝土拌合物的氯离子含量
4.独有线性回归系数计算程序，自诊断仪器工作状态
5.特有抗离子干扰剂，去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应
6.大屏幕液晶直显，即时打印，一键完成测试，使用操作简易
7.重量轻，机身小巧，便于用户携带，适合现场检测
8.可选配微型打印机，即使不通过电脑也可立时打印
9.独创上位机软件，拥有国家计算机软件著作权
10.大容量数据存储，可存储100个测试数据，数据连续记录，安全可靠

NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪测试对象：海砂、普通砂、新拌混凝土、硬质混凝土、水泥、石子、外加剂、土壤、混凝土拌合水及其他水溶性氯离子。

NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪检测原理:
NJCL-H型氯离子含量快速测定仪，采用离子选择电极法（ion selective electrode,ISE）ISE法,快速测定混凝土、砂石子、外加剂等水溶性物质的氯离子含量。氯离子浓度量测范围10-4～10-1 M（mol•L-1）或0.0001%～30.00%。设备操作简便，可用于现场检测，数据准确快速，全自动数据处理。

NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪技术参数：
工作电压：DC 3.6V
测量精度：＜10% （测量结果精度控制在5%以内）
数据存储量：100条
PC通讯参数：波特率 2400
采集时间：30秒
待机时间：＞24 hr
整机重量：0.4 kg
液晶尺寸：128*128

NJCL-H氯离子含量快速测定仪，便携式氯离子含量测定仪测试步骤:
1. 试样称重，加入适量的蒸馏水或萃取液
2. 标定电极并测量待测溶液
3. 打印测量数据

测试结果：
1）氯离子浓度Clˉ（mol•L-1）
2）氯离子百分含量（%）
3）混凝土氯离子百分含量（%）

测量范围：0.0001%～30.00% （Clˉ）、10-4～10-1 M（mol•L-1）。
准确度：读数的±10%（氯离子）。
操作温度：0℃～40℃。
电源：1）3.6V适配器；2）锂电池。
电池寿命：12个月（每天使用8小时）。

仪器规格
主机尺寸：180*70*30（mm）
主机重量：0.4 kg
主机外形尺寸：370*300*180（mm）
总机重量：5 kg

系统配置:
1.NJCL- H氯离子含量快速测定仪
2.美国进口复合氯离子选择电极
3.标定溶液，抗离子干扰剂，化学试剂
4.外置微型打印机（选配）
5.充电器
6.上位机分析软件