# DBD型混凝土单边盐冻试验机

DBD型混凝土单边盐冻试验机产品概述

混凝土单边盐冻试验机，采用水冻水融法，根据住房和城乡建设部近期颁布的国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）和行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009）的要求设计制造，选用于检验处理盐冻环境中的混凝土工程的耐久性设计，是科研院校混凝土耐入性试验室的必备设备之一。
                          
DBD型混凝土单边盐冻试验机功能特点
1、采有低噪音原装进口低温压缩机组，其最大噪音小于50dB。
2、温度范围：-22℃～22℃，最低可做到-40℃，各点温度的极差不得超过2℃。
3、采用自主研发的微电脑控制仪，并支持自定义温度曲线，可利用上位机软件进行编程设定。
4、控制仪自带内存，数据实时存储，并可自动导入计算机，也可实时动态显示，软件自带专业的曲线生成工具和Excel数据报表导出功能。

DBD型混凝土单边盐冻试验机主要技术参数

1、最大试件容量：3组（15块）
2、温度范围：-22℃～22℃（用户可设定）
3、温度均匀性：2℃
4、测量精度：±0.5℃；显示分辩率：0.06℃
5、箱内尺寸：1450×740×300（长×宽×高mm）
6、外型尺寸：1600×880×1650（长×宽×高mm）
7、整机功率：3KW

产品配置

1、全自动一体冻融主机：1台；
2、不锈钢试件盒：15个；
3、防冻液原液：50升；
4、方正商用PC机：1台（用户选配）；
5、DTW-18混凝土动弹仪：1台（用户选配）