洛杉矶磨耗试验机操作步骤

1、洛杉矶磨耗试验机试车前必须检查线路是否完好，(输入电源必须为三火)按点动键，滚筒旋转是否正常(按筒上箭头方向，如果转动方向相反，把输入380V中两相火线调换即改变)同时将LED显示屏清零再把予置拨码开关调到所试验次数，按启动键开始工作，如有特殊情况请按“暂停”键,机器停止工作,待故障排除后再次按“启动”键机器恢复工作.

2、将试验的碎石料和钢球装入筒内，密封盖好，拧紧螺钉，开动仪器转动500转或1000转后自动停止。此时出料口在中上位置，便于打开密封盖，打开盖后，按点动键，使出料口转向下方，松开按键试筒停止，取出试件。

3、用直径2mm圆孔筛或边长1.7mm方孔筛，筛去试样中的石屑，用水冲洗留在筛上的碎石，烘干、恒重，准确称出重量。