STHG-80混凝土贯入阻力仪的操作规程及维护保养

STHG-80混凝土贯入阻力仪操作规程

1、   从砼拌和物中，筛取过5mm筛的砂浆装入试模，振捣密实。

2、   拌和好砂浆记2h开始贯入度测量。

3、   测试前5分钟再将砂浆筒底侧高约50mm，使筒内倾斜，吸去表面泌水。

4、   测试时砂浆筒置于测试平台上，读记砂浆与筒重合作为量数.

5、   将测针端部与砂浆表面接触，按动手柄，徐徐加压。

6、   加压10S使测针量入砂浆深度25 mm时读取表盘压力值。

7、   一只砂筒再次测1~2点，此后再隔1h测一次。

8、   在临近初凝及终凝时间加密测点，必要时反复进行直贯入阻力大于28MPa为止。

9、   根据砂浆的凝固情况，适时更换测针。

STHG-80混凝土贯入阻力仪维护与保养

1、混凝土贯入阻力测定仪使用完毕，仪器各部分必须擦拭干净，并在未油漆的金属表面涂油防锈。

2、STHG-80混凝土贯入阻力仪使用一段时间以后，应打开支架上盖板，向方孔内注入一些润滑油，以利升降润滑