SCl45型砂浆稠度仪操作规程及维护保养

SCl45型砂浆稠度仪操作规程

1、制好的试验用砂浆放入锥形盛料容器内。

2、调整锥架使标准锥体的尖端与砂浆混合物表面接触，并紧固好。

3、调节螺母使表针对准零位，移动表盘升降架使齿条滑杆下端与试锥滑标上端轻轻接触。

4、开螺钉标准锥体沉入砂浆混合物中。

5、标准锥体不再往砂浆中沉入时，拧紧螺钉转动螺母使齿条滑杆向下滑动直至与试锥滑竿接触。此时即可在表盘上读出所测的沉入深度，以此深度即可查出相应的沉入体积。

SCl45型砂浆稠度仪维护保养：

1. 标准试锥存放或使用时，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。
2. 试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂上防锈脂。
3. 数显砂浆稠度仪不用时加罩保存。