WX-2000型自由膨胀率测定仪，土壤自由膨胀率测定仪试验方法：

1、取代表性风干土样碾碎，使其全部通过0.5mm筛。混合均匀后，取约50g放入盛土盒内，移入烘箱，在105-110℃温度下烘干、取出，放在干燥器内冷却至室温。

2、将无颈漏斗装在漏斗架上，量土杯放在底板上的圆环中，使漏斗下口对正量土杯，调整漏斗架使漏斗下口距量土杯口10mm的距离。

3、从干燥器内取出土样，用匙将土样倒入量土杯中，盛满后沿口刮平土面，再将量土杯中土样倒入匙中，然后把量土杯放在无颈漏斗下对中，一次将匙中土样倒入漏斗，用细玻璃棒或铁丝轻轻搅动漏斗中土样，使其全部漏下，用平口刀垂直于杯口轻轻刮去多余土样（严防震动），并称记杯中土质量。

4、同上法，称取第二个试样，进行平行测定，两次质量差值不得大于0.1g。

5、在玻璃量筒中注入蒸馏水30ml，并加入5ml（5%的分析纯氯化钠）溶液，然后将量土杯中的土样倒入玻璃量筒中。

6、用搅拌器搅拌量筒内悬液，搅拌器应上至液面下至底，搅拌10次（时间约10S），将搅拌器上附着的土粒冲洗入量筒，并冲洗量筒内壁，使量筒内液面约至50ml刻度处。

7、量筒中土样沉积后约每隔5h，记录一次试样体积，体积估读至0.1ml，读数时要求视线与土面在同一平面上，两次读数差值不大于0.2ml时，认为膨胀稳定，用此稳定读数计算自由膨胀率。