对于一定的物体，都存在一个固有谐振频率。当物体的体积、材质一定时，该物体的谐振频率仅与其密度有关。物体的强度与其密度有关，因此物体的固有振动频率决定了物体强度。若能够测量出该物体的谐振频率，就可以根据强度理论推算出物体的强度。动弹仪就是用于测量物体谐振频率的仪器。可以广泛用于冶金、建筑、桥梁、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑料、和金属材料的弹性模量测量。 DT-10型动弹仪是测定混凝土、碳素动弹模量的专用仪器。它采用了单片机及集成电路设计和处理数据，实现测试计算全过程自动化。
主要技术指标 
1． 频率测量范围：100—10 kHz 
2． 测量误差 <2% 
3． 频率灵敏度：1Hz 
4． 输出功率：0—15W 
5． 输出方式： 
（1）数码管显示 
（2）示波管图形显示 
（3）打印机打印 
6． 环境条件：0—40℃ 相对湿度<90% 
7． 工作时间：可以连续工作8小时 
8． 电源：AC220V±10% ,50Hz，<60w