混凝土中钢筋的锈蚀是由一种电化学作用引起的，该作用会产生电流而使钢筋受到腐蚀，因此就可以通过测试混凝土的电阻来推断钢筋是否被锈蚀。所测的电阻率是以欧姆为单位的。一个完整混凝土构件的电阻率会由于时间和地点的不同而不同，因此得和其他的测试方法如半电池电势法或冲击测试法结合起来考虑以确保所得数据的可信度。通常混凝土的电阻率下降则钢筋锈蚀的可能性就变大。混凝土电阻率实际测量中需要注意的是保证测试电极和混凝土表面电接触良好。
RT-400混凝土钢筋电阻率测定仪的海绵塞式传感器即是用来确保良好电接触的。RT-400混凝土钢筋电阻率测定仪的配置是Wenner传感器、手提袋、标准试块、连接电缆、AC适配器、传感器清洁瓶、海绵塞、铝合金手提箱和操作手册。
RT-400型混凝土钢筋电阻率测定仪特点：
需破坏或钻取混凝土，在其表面即可测试
海绵塞式传感器测量简易精确
有一标准试块以保证测量结果的可靠性
显示读数保持功能
可自动关机以省电
可充电电池工作时间长达5小时
低电压时屏幕自动提示
手提袋
铝合金携带箱易于携带
RT-400混凝土(岩石)电阻率测试仪：无需破坏或钻取混凝土，在其表面即可测试；海绵塞式传感器测量简易精确；有一标准试块以保证测量结果的可靠性；显示读数保持功能；可自动关机以省电；可充电电池工作时间长达5小时；低电压时屏幕自动提示；手提袋；铝合金携带箱易于携带；混凝土中钢筋的锈蚀是由一种电化学作用引起的，该作用会产生电流而使钢筋受到腐蚀，因此就可以通过测试混凝土的电阻来推断钢筋是否被锈蚀。所测的电阻率是以欧姆为单位的。一个完整混凝土构件的电阻率会由于时间和地点的不同而不同，因此得和其他的测试方法如半电池电势法或冲击测试法结合起来考虑以确保所得数据的可信度。
RT-400型混凝土钢筋电阻率测定仪配置:
RT-400主机 传感器 海绵塞（8个） 连接电缆标准试块传感器清洁棒充电电池AC适配器铝合金手提箱操作手册 锈蚀分析及报告软件
RT-400型混凝土钢筋电阻率测定仪技术规格:
测试方法：利用Wenner阵列传感器（50mm的间距）测试混凝土电阻率
量程可选：0～19.9 kΩ.cm/：0～199.9 kΩ.cm/：0～1999 kΩ.cm
显示屏：数字 LCD，带背光功能
分辨率：0.1 kΩ.cm（0～19.9 kΩ.cm/：0～199.9 kΩ.cm）
1 kΩ（0～1999 kΩ.cm）
显示稳定性：±1 KΩ.cm
输入阻抗：100 MΩ
自动关机：闲置5min后自动关机
保持功能：读数保持功能
显示功能：低电压时屏幕自动提示且保持读数
电源：12V (1.5V x 8 充电电池)
电池使用时间：约5小时
操作温度： -10℃～50℃ 
尺寸： 150×80×45mm
重量：380 克 (主机带电池)