NEL-PDR型氯离子扩散系数快速测定仪是我公司采用NEL法研制而成的混凝土渗透性电测仪。该设备可快速检测混凝土中的氯离子扩散系数，从而评价混凝土渗透性的高低。该设备广泛应用于混凝土工程结构耐久性设计、混凝土配合比的设计、施工质量波动控制与验收（按设计指标，高性能混凝土<3×10-8 cm2/s）及钢筋腐蚀寿命预测。执行标准：中国土木工程学会CCES 01-2004
产品特点
可准确检测小于10-10c m2/s的氯离子扩散系数
饱盐后8分钟内得出测试结果，完成混凝土渗透性评定
检测各种水泥基材料的混凝土渗透性，适用于C20～C100的混凝土
检测到的氯离子扩散系数可用于钢筋腐蚀寿命预测
系统配置
氯离子扩散系数快速测定仪主机
NELDiff上位机测控软件
VJB混凝土智能真空饱水机（另详解）
DJU型试样夹具
NEL-PDR型设备需客户另配计算机使用
测试步骤
1. 将混凝土标准试样切割成厚度为50±3mm的试块
2．将试样在混凝土智能真空饱水机中进行真空饱盐
3．将真空饱盐后的试样安装在试样夹具上
4．接通测试电源及试样夹具的正负极
5．连接测试计算机，通过测试软件，5-8分钟得出测试结果
6．数据导出Excel表格