．ZBL-R630A混凝土钢筋检测仪产品简介
采用电磁感应法检测混凝土或构件中钢筋位置、保护层厚度、钢筋直径及钢筋数量、钢筋走向及分布。还可用于非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体分布情况探测（电缆、金属管线等）。
性能特点：
独特的四驱防尘、防水多参数钢筋探测器，确保数据准确可靠；
探测器扫描到钢筋时自动闪烁红色光带
国际首创现场检测数据无线传输、远程管理功能；
数据U盘存储，适于野外恶劣环境使用；
可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图；
强大的专业分析处理软件，可自动生成检测报告；
2．ZBL-R630A混凝土钢筋检测仪依据标准
混凝土结构设计规范---------------------------------GB 50010-2002
混凝土结构工程施工质量验收规范---------------------GB 50204—2002
建筑结构检测技术标准-------------------------------GB/T50344-2004
混凝土中钢筋检测技术规程---------------------------JGJ/T152-2008
电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程-----DB11/T365-2006

3．ZBL-R630A混凝土钢筋扫描仪技术指标

| 钢筋检测规格适应范围 |  | Ф6mm～Ф50mm |  | 直径最大允许误差 | ±1个钢筋规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护层厚度范围(mm) |  | 第一量程 | 第二量程 | 数据传输 | GPRS无线传输、支持U盘存储 |
|  |  | 3～98 | 3～200 | 供电方式 | 内置可充电锂电池 |
| 保护层厚度最大允许误差 | ±1 mm | 6～59 | 10～79 | 供电时间 | 大于40小时 |
|  | ±2 mm | 60～69 | 80～119 | 整机体积 | 212mm´134mm´50mm |
|  | ±4 mm | 70～90 | 120～200 | 整机重量 | 0.9kg |