PS-1阳极极化测量仪主要特点：
本测量仪在电极过程动学，电分析，电解，电镀，金属相分析，金属腐蚀速度测量和各种腐蚀和防腐蚀研究，以及电化学保护参数等方面有广泛的用途。适于工矿企业科研院所和高等院校从事工业检测失效分析，科学研究。

PS-1阳极极化测量仪主要技术参数：
1、 恒电位控制范围： -1.999V~+1.999V（连续可调）
2、 恒电位控制精度： 优于1mV（一般为0.1mV），电网电压变化10%，研究电极
3、 控制电位变化小于1mV
4、 输出电流测量范围： 0~±2mA（数字电流显示）
5、 0~±20mA（数字电流显示）
6、 0~±200mA（数字电流显示）
7、 输出槽压： 0~±10V
8、 恒电流控制范围： 0~±2mA（连续可调）
9、 0~±20mA（连续可调）
10、 0~±200mA（连续可调）
11、 输出电位测量范围： －1.999～＋1.999V 
12、 电位测量精度： ±1%
13、 电流测量精度： ±1.5%
14、 输入阻抗： >1010Ω
15、 响应速度： ≤5uS
16、 极化方向： 阳极化/阴极化
17、 外接给定电位： 可由外控信号给定电位
18、 电源： 交流220V±10%，50HZ，功耗≤50W
19、 外形尺寸： 340×300×120（mm）
20、 重量： 8Kg
21、 功率：300W
22、 使用环境条件： 环境温度-10℃~40℃，相对湿度＜80%