STN型混凝土回弹仪适用范围：
适用于测量各种各样的混凝土、灰浆和岩石
非常适合现场测量
难以进入或狭窄的测量地点（如在高架上面工作）因为测量与冲击方向无关，尤其适合对隧道内衬进行测量
用菌形的冲击棒对新、软的混凝土进行评估（以决定何时取下模板）

Proceq把 Original Schmidt 的优点和最先进的技术结合起来，创造了新的SilverSchmidt回弹仪。 
SilverSchmidt几乎免维护，而且轻便和小巧。 
这一新一代工具结合了电子显示屏和先进的力学，能自动地把真正的回弹系数转换为抗压强度。
STN型混凝土回弹仪技术参数：

| 机械数据 | ST N型 | ST L型 |
| --- | --- | --- |
| 冲击能 | 2.207 Nm | 0.735 Nm |
| 冲击棒重量 | 135 g | 135 g |
| 弹簧常数 | 0.79 N/mm | 0.26 N/mm |
| 弹簧伸展长度 | 75 mm | 75 mm |
| 外壳尺寸 | 55 x 55 x 255 mm |
| 重量 | 570 g |

电脑应用

只适合型号UN和UL: Hammerlink 软件

| 电气数据 |  |
| --- | --- |
| 显示屏 | 17×71像素；图形/字母数字 |
| 耗电量 | 测量时~13 mA ，设置和检查时~4 mA，空闲时~0.02 mA |
| 蓄电池效率 | >5000次冲击（再次充电前） |
| 充电器接口 | B型USB连接器 (5V, 100 mA) |

| 测量范围 |  |
| --- | --- |
| 混凝土抗压强度 | 10 - 100 N/mm2 (1'450 - 14'500 psi) |
| 操作温度 | 0至50°C |
| 储存温度 | -10至70°C |

STN型混凝土回弹仪产品特点：
测量与冲击方向是相互独立的，所以无需方向修正
采用微分式绝对光学速度编码器，所以可以获得较高的精度
提供大范围的抗压强度转换曲线，其中包括低至10 N/mm2（1’450 psi）的低强度混凝土以及高达100 N/mm2（14’500 psi）的高强度混凝土
简单的“一键式”操作，再加上先进的倾斜和扭转技术的用户界面
所用语言与图形化用户界面的使用是相互独立的
所需测量单位之间可自动转换（MPa, N/mm2, kg/cm2, psi）

ST N型—标准冲击能（2.207 Nm）
ST L型—减少冲击能（0.735 Nm）
型号PC N-标准冲击能量（2.207 Nm),能连接电脑，增加存储能力
型号PC L-轻冲击能量（0.735 Nm),能连接电脑，增加存储能力
STN型混凝土回弹仪适用标准：
EN12504-2 (European Standard)
ASTM C 805 (North American Standard)
JGJ/T 23-2001 (Chinese Standard)