混凝土弹性模量测定仪试验规程

1、首先根据试件尺寸，调整好两下刀口距离。

若试件尺寸为100×100时，应首先将固紧螺母拧紧，把右连接扳与两只25mm长的定位套调换位置(即将连接扳放在两只定位套的里面)，然后将固紧螺母拧紧。

若试件尺寸为125×125时，应将固紧螺母拧松，把右连接扳放在两只25mm定位套中间，然后把固紧螺母拧紧。

若试件尺寸为150×150时，侧将右连接扳放在两只25mm定位套的外边即可，如结构示意图所示。

2、在左、右基座上，装好左、右标尺，并将紧定螺钉拧紧，固定好标尺。

3、调整上刀口位置，使上、下刀口间距等于所需距值，然后将固紧螺钉拧紧。

4、将两只配用量表左右编号后分别装在左，右基座上，位置按触，

5、双手握住左、右连接扳均匀地压缩的位置上，如兼弹簧夹紧力不够，可转动调节螺母调整弹簧压力。

6、在测压缩变形时，仪器在夹持试件后，将定位螺钉下旋离开下刀口底面>7mm(做完试验后再复位，使下刀口底面成水平位置)

在测拉伸变形时，侧不需要将定位螺钉下旋，仍保持下刀底面成水平位置接触。

7、为了增强上刀口的夹紧力也可通过手轮调整

8、试件在标距范围内的压缩量取两表数值的平均值进行计算。