乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验仪使用说明书

1、目的与适用范围

用圆锥体测定乳化沥青稀浆封层混合料的稠度，用以检验乳化沥青稀浆封层混合料的摊铺和易性。在乳化沥青稀浆封层混合料的配合比设计中确定合适的用水量。

2、仪具与材料

(1)乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪：如图l所示，由截头圆锥体及底板组成，金属制，圆锥体上下口内径为38mm及89mm，高76mm，壁厚2mm。底板上有同心圆刻线。

(2)金属板。

(3)天平：感量不大于lg。

(4)其它：拌锅、拌铲。

3、方法与步骤

(1)准备工作

按要求的级配准备粗、细集料及填料，烘干，称混合料总重500g，准确至1g。

(2)试验步骤

1)拌锅内先放入500g矿料拌匀，再加入预定的用水量拌匀，最后加入定量的乳化沥青，拌和时间不少于1min，不超过3min，拌匀。

2)把圆锥体小端向下，放在金属板上，然后装入拌匀的稀浆混合料并刮平。

3)将稠度仪底板刻有同心圆的一面盖在圆锥体大端面上，使圆锥体大端外圆正好对准底板的中心圆上居中。

4)把圆锥体连同底板一起拿住倒转过来，使圆锥体大端向下立在底板上，立即向上提起圆锥体，让里面的混合料自然向下坍落。

5)量取坍下的稀浆混合料边缘离中心圆边的距离为稀浆的稠度，以cm计。

5)记录试验时的气温和湿度。

4、注意问题

报告应记述下列事项：

1)配制乳化沥青的乳化剂及沥青的品种，乳化剂用量，沥青含量。

2)矿料种类及级配。

3)用水量与稠度。