TSY-2型土工布有效孔径测定仪的操作步骤：

1、取出土工布有效孔径测定仪夹持器，将试样平整无强力地平铺在支承网栅上，然后用夹持器将之压紧，试样应保持水平。

2、将按标准选取的颗粒材料均匀地撒在试样上。

3、进土工布有效孔径测定仪水口外接稳压水源，将莲蓬头放置透明罩内，盖上防溅盖，并扣上夹扣，打开流量调节阀，对试样进行喷水。

4、在TSY-2型土工布有效孔径测定仪计时器上设置振动时间(按GB/T17634-1998标准可设置为600秒，本仪器计时器具两档计时功能，分别可设置范围为0～99.99s和0～99分59s)。 打开电源，开始测试。

5、通过试样的颗粒从收集槽流出，将之收集。

6、到达设定时间后，使仪器停止振动。

7、收集未通过的颗粒材料与试样。

8、再装样按启动键复位。

9、测试结果按GB/T17634-1998标准处理。

10、TSY-2型土工布有效孔径测定仪仪器结束后，关闭电源，并清洁仪器。