河北恒泰鸿基电动砂当量测定仪操作规程

(1)用冲洗管将洗液吸入试筒，直到最下边的l00mm刻度处(约需80ML冲洗液)。

(2)把相当120±1g干料重的湿样用漏斗仔细地倒入竖立的试筒中。

(3)用手掌反复敲打试筒的下部，以除去气泡，并使试样尽快润湿，然后放置10min。

(4)在试筒上塞上塞子，将试筒水平放置，进行振荡(仅用腕振荡，不必晃动手臂)维持振幅230±25mm。振荡90次，然后将筒竖直放在试验台上，拧下塞子。

(5)将冲洗管插入试筒内，用冲洗液冲洗附在试筒壁上的集料。然后逐渐将冲洗管插到试筒底部，慢慢转动冲洗管，同时匀速缓慢提高冲选管，使附着在集料表面的土粒杂质浮游上来，直到溶液达到380ml刻度线。

(6)当冲洗管抽出液面位于380ml刻度时，切断冲洗管，然后开动秒表，在没有扰动的情况下，静置20min±15s。

(7)用尺量测从试筒底部到沉淀部分的高度h1，如有可能同样测得试筒底部到沉淀部分的高度，准确到lmm。

(8)将配重活塞徐徐插入试筒里。直至碰到沉淀物时，拧紧套筒螺丝，将尺子的零点对准活塞的底面，从套筒上读取沉淀物高度h2，准确至lmm。并记录试筒内的湿度，准确到1℃。

(9) 电动砂当量测定仪按上述步骤进行两个试样的平行试验。