混凝土钻孔取芯机的操作规程及使用注意事项

操作规程

（1） 安装上合适直径的空心钻头。

（2） 将钻孔移至所需工作处，用膨胀螺丝将钻孔固定，调整地脚螺丝，使钻机稳定。或用足够重的底板固定钻孔取芯机，防止钻孔取芯时机器移动。

（3） 接上水源，检查是否有水流出。

（4） 启动发电机，打开电路开关。

（5） 旋转手柄将钻头轻轻接触被切削处，待钻头切进约l0mm时，可通过手柄加压来加快旋进速度。

（6） 待切削完毕，可保持旋转，提升钻头，距试件表面约有5mm时，可关闭电源，钻头离开试件表面，关闭水源。

（7） 卸去固定螺栓，拖离取芯机，用夹钳取出试样。

（8） 使用时，应防止钻头撞击坚硬物体，以免损伤钻头。

混凝土钻孔取芯机的注意事项

1、当混凝土钻孔取芯机在钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3～5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要时可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。

2、在整个钻进过程中必须保持充分水冷却。

3、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，（手感烫手），应降低加载力，并更换新钻头。

4、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。