沥青针入度仪及沥青粘度计的操作规程

沥青针入度仪操作规程

1、调整针入度仪，使之水平。

2、调节针杆，松开悬臂的止紧丝，使止悬臂下落，使针尖与试样大约接触时，止紧悬臂螺母。然后细调上升工作台，使试样表面恰好与针尖接触为止。

3、将电源开关打开时间数显为零，按一下启动按钮，电脑显示时间，同时解放针杆，标准针自由地穿入试样中，当达到规定时间后，电脑时间停显，将其针杆销紧使其针杆不在下落，用手按下底触点与其杆顶端面接触，此时，表上值即为试样的针入度值。

4、关闭电源，整理仪器。

沥青粘度计操作规程

1、 打开电源。

2、 根据试验标号和技术要求，选择好油槽油孔的直径。

3、 用金属提杆堵住油孔。

4、 注入水不能太满。

5、 取样品放入杯中熔化。

6、 根据沥青的要求将导热电极调到需用温度，打开加热开关，满足条件后，提出油槽中的金属棒，沥青流出倒置于量筒中，加入适量水待试样自流孔流入量筒25ml，按动秒表，流止100ml时，按停秒表，记取经过时间。

7、 试验完毕，关闭电源。