QDK自动动态抗开裂测试仪使用说明

一、QDK自动动态抗开裂测试仪使用试验方法:

1．将型框放在200×150(mm)的石棉水泥板上。在将配制好的腻子涂刮在型框内。

2．将型框取下，涂刮好的石棉水泥板应在标准环境下养护7d。每一样品应同时制备3块试板。

3．将养护好的试板卡固在本仪器的工作台面上。启动电源开关后在启动上升开关，此时刃口缓慢上升。

4．刃口继续缓慢上升。此时应注意观察石棉板的空白区域，当发现裂纹出现后，使用立式读数显微镜观察并随时记录裂纹宽度，至腻子层开裂前为止。启动停止开关后，刃口不再上升。

5．记录腻子层开裂前，石棉水泥板裂缝的最大宽度。精确到0.02 mm。

6．启动下降开关，使刃口退回原位。

7．松开试板卡固螺母及压板，取下试板。在放入另一块试板，重复上述试验步骤。

二、QDK自动动态抗开裂测试仪使用注意事项:

1．腻子涂刮时应保证表面平整无气泡。

2．型框取下时应注意腻子层边缘，不应出现开裂及破损情况。

3．用读数显微镜读数时，刃口不应退位，以防止石棉水泥板回缩。