浅谈乳化沥青存储稳定性试验器试验步骤

1、将稳定性实验管分别用溶剂(可用汽油)、洗液和洁净水洗净并置温度105℃±5℃的烘箱内烘干，冷却后用塞子塞好上下支管的出口。

2、将均匀的乳化沥青试样约300mL，通过1.18mm滤筛过滤至试样容器内。

3、将过滤后的乳液试样用玻璃棒搅匀，缓慢注入稳定试验管内，使液面达到管壁上的250mL标线处。注入时应注意支管上不得附有气泡。然后用塞子塞好管口。

4、将盛样封闭好的稳定性试验管置于试管架上，在室温下静置5昼夜。静置过程中，经常观察乳液有否分层、沉淀或变色等情况，做好记录并记录5天内的室温变化情况(最高及最低温度)。若生产的乳液计划在5天之内就用完时，储存稳定性试验的试样也可静置1个昼夜。

5、静置后，轻轻拔出上支管的塞子，从上支管口流出试样约50g接入一个蒸发残留物试验容器内。再拔开下支管口的塞子，将下支管以上的试样全部放出，流入另一个容器内。然后充分摇匀下支管以下的试样，倾斜稳定性管，将管内的剩余试样从下支管口流出试样约50g，接入第三个已称质量的蒸发残留物试验容器内。

6、分别称取上下的两部分的质量，准确至0.2g，然后按“T0651-1993乳化沥青蒸发残留物含量试验”方法测定蒸发残留物含量PA及PB