数显沥青软化点测定仪的操作规程

1、将青铜还置于涂有隔离剂的金属板上，

2、 将沥青试样加融化剂(加热温度不高于试样预估软化点100°C)搅拌、脱水、过滤后呈细流注入黄铜环内至稍高出环面为止(如估软化点在120°C以上时，应先将铜环和金盒板预热至80--10°C)

3、将试样在空气中冷却30分钟后，用刀刮去高出环面的多余试样，使于环面齐平。

4、将盛有试料的铜环面的，放置在环架中层板的向应圆孔上，并将套上网球定位，然后将感温探头从上层板的中心空插入，使其感温探头底端与铜环下面齐平，根据试验软化点之不同，需将上述安置的环架置于一定温度的水或甘油中15分钟。

5、烧杯内注入5+0.5°C的蒸馏水或32+1°C甘油，然后放入环架，须使各环和试料上下表面勿附空气泡，经15分钟后，再取出环架，将钢球安置在钢环上，复将环架置于烧杯内，并调整液面至标记线，保持前之水或油温，环架任何部分不得附有气泡。

6、当钢球下沉与下面板接触时的温度，既为该沥青试料之软化点。