防水卷材低温柔度仪的使用说明

一、防水卷材低温柔度仪操作：

1、当低温制冷仪前面左下面温度控制器显示-18°C时，即冷冻液的温度为-18°C即可进行试验。

2、戴上手套打开低温制冷仪上盖，用夹子夹住样品从柔度棒下一侧将样品放入柔度棒和柔度弯曲板之间槽内-18°C冷冻液中，共放入6个样品，盖上低温制冷仪上盖。

3、将低温制冷仪前面左下边的显示计时器调到30m(30分钟)，把计时开关搬向(计时)的位置，低温制冷仪进入自动控制程序，先把冷冻液降温至-18°C，到-18°C计时，30分钟到后自动报警。

4、听到自动报警后操作员先将计时开关搬向(关)，报警器不再响，戴上线手套，戴上眼镜，打开低温制冷仪上盖。

5、将低温柔度试验仪柔度棒把手销撤出，啊柔度棒提杆销孔。

6、用夹子将试样从低温柔度仪取出，盖上低温制冷仪上盖，准备下次试验用。

二、防水卷材低温柔度仪维护

1、低温制冷仪的低温柔度仪可长期保持运行，低温柔度仪可长期放在低温制冷仪内，可随时进行试验。2、当不锈钢容器内的冷冻液不足时，应及时添加冷冻液。

3、长期不用或改变用途时，将低温柔度试验仪由低温制冷仪取出来，将低温柔度试验仪柔度棒组件用水冲洗干净冷冻液烘干保存，不锈钢容器内的冷冻液妥善安置。