雷氏夹法水泥安定性实验方法

1、按标准稠度用水量确定的方法和结果拌和水泥净浆

2、将实现校准的雷氏夹放在涂有一薄层黄油的玻璃板上，把制备好的标准稠度水泥净浆装填在雷氏夹试模里，并用小抹刀插捣多次，确保密实，然后抹平。每个水泥样品至少制备两个试样，在盖上一块涂油的玻璃板，放入养护箱中养护24±2H

3、沸煮试验前，首先调整好箱内水位，要求在整个沸煮过程中箱里的水始终能够没过试件，不可中途补水，同时要保证水在30±5MIN内开始沸腾。

4、从养护箱中取出雷氏夹，去掉玻璃板，先测量雷氏夹指针尖端的距离(记作A)，精确到0.5MM，随后将试件放入沸煮箱中的试件架上，要求指针朝上，然后开始加热，使箱总的水在30MIN内沸腾，并恒沸180±5MIN

5、沸煮结束后，立即放掉箱中的热水，打开箱盖，待冷却至室温，取出试件。测定雷氏夹指针尖端的距离(记作C)。当两个雷氏夹试件煮后指针尖端增加的距离(C-A)的平均值不大于5.0MM时，则认为该水泥安定性合格。当两个试件的C-A值差超过4mm时，应采用同一样品再重做一次试验。