恒泰鸿基自动车辙试验机操作规程

一、在电脑上打开应用系统界面，设置“工作标准”。

二、打开电源开关，然后打开“温控”键，使恒温箱内温度恒定，装入试模并锁紧

三、养生时间达到后，手动摇柄将配重块放下使试轮充分接触试模，并使其一直处于下压状态。

四、调节位移传感器的位置，使位移值显示在3-5mm范围内。

五、待温度再度稳定后，点“试验启/停”键，试验开始，过10秒钟位移自动清零后并显示位移的变化量，“试验时间”窗口显示实际的实验时间。

六、试验结束后，数据自动显示。

七、摇起试轮拿下已做试模，以此步骤进行下一个试验。

八、试验完毕后，关闭电源，做好仪器的清洁和保养工作。

恒泰鸿基自动车辙试验机主要特点：

●本机为自动控温、自动计时、时实显示车辙的位移变化量，并自动记录位移曲线，打印报表。
●恒温箱采用外循环加热方式，温场均匀。
●采用上微机、下微机测控系统确保变形量采集空间上的重复性。
●试验时同时显示时间与位移、时间与温度变化曲线，为研究沥青混合料车辙特性的科研单位提供实践依据。
●采用绝对温度传感器采集温度，长时间试验无温度漂移（杜绝了一般热电隅温度传感器长时间工作温度漂移对实验数据的影响）。
●温控范围宽、精度高、稳定性好；采用PWM调制方式进行温度PID控制，确保温度无过冲。
●采用高精度位移传感器和温度传感器，确保位移测量及温度控制的精度。
●设备应用软件功能强大。