仪器型号：JFG-08
仪器名称：Evd动态变形模量测试仪
仪器产地：中国北京
执行规范：中华人民共和国行业标准TB10102-2010
适用范围：
 公路、铁路、土方建设工程
 沟渠土体质量检测
 电缆沟槽填压检测
 施工垫层质量检测
 桩孔、探坑质量检测
 建筑地基框架变形模量检仪器型号：JFG-08
仪器名称：Evd动态变形模量测试仪
仪器产地：中国北京
执行规范：中华人民共和国行业标准TB10102-2010
适用范围：
 公路、铁路、土方建设工程
 沟渠土体质量检测
 电缆沟槽填压检测
 施工垫层质量检测
 桩孔、探坑质量检测
 建筑地基框架变形模量检测
技术参数:                                   
 加载装置
总重量：15.0kg
落锤重量：10.0kg
最大冲击力：7.07kN
冲击持续时间：18.0±2.0ms
材料：镀锌钢/合金钢
 荷载板
直径：300mm
厚度：20.0mm
重量：15.0kg
材料：镀锌合金钢
 电子沉降测试仪
沉降测试范围：0.1-2.0mm±0.02mm
Evd测试范围：10MPa-225MPa
电源：锂电池供电
适应温度范围：0-40℃
外观尺寸：368mm×268mm×168mm
存储量：2000组测试曲线
重量：4kg                                         
数据评估：
 自动计算出动态变形模量Evd、动态沉降S、动态沉降速度V等指标。
 显示、打印位移-时间（s-t）曲线。
 显示、打印完整的动态变形模量Evd测试结果。
 小型热敏打印机现场打印输出测试结果及曲线。测
技术参数:                                   
 加载装置
总重量：15.0kg
落锤重量：10.0kg
最大冲击力：7.07kN
冲击持续时间：18.0±2.0ms
材料：镀锌钢/合金钢
 荷载板
直径：300mm
厚度：20.0mm
重量：15.0kg
材料：镀锌合金钢
 电子沉降测试仪
沉降测试范围：0.1-2.0mm±0.02mm
Evd测试范围：10MPa-225MPa
电源：锂电池供电
适应温度范围：0-40℃
外观尺寸：368mm×268mm×168mm
存储量：2000组测试曲线
重量：4kg                                         
数据评估：
 自动计算出动态变形模量Evd、动态沉降S、动态沉降速度V等指标。
 显示、打印位移-时间（s-t）曲线。
 显示、打印完整的动态变形模量Evd测试结果。
 小型热敏打印机现场打印输出测试结果及曲线。