LM-21型新标准沥青混合料最大理论密度仪根据交通部《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000》研制的一种采用真空法测定沥青混合料理论最大相对密度，可用于沥青混合料配比设计、路况调查或路面施工质量管理的设备。
LM-21型新标准沥青混合料最大理论密度仪主要特点：
1、双筒试验，提高工作效率。
2、高频低幅振荡排气法，排气更彻底。
3、有机玻璃容器，进口密封圈，不漏气，不开裂。
4、采用进口真空泵，不存在真空泵回油现象。
5、采用进口处理器，全自动控制仪器。
LM-21型沥青混合料最大理论密度仪主要技术参数:
1、振荡间隙：3Min。
2、真空度：－0.1MPa。
3、容器容积：5000mlX2。
4、振荡方式：连续/间隙。
5、环境温度： ≤30℃。 
6、相对湿度： ≤85%。
7、整机功耗： 不大于700W。
8、外型尺寸： 500x400x400mm
9、仪器净重： 250kg
10、电源电压：220v
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com