LA-316型混凝土精密含气量测定仪（仿美型）主要适用于《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002 及外加剂、水工、公路、铁路、建筑工程混凝土实验等。该仪器依照BOYLE 定律,由一个带法兰的圆柱体容器,盖子组成,并带有一个空气泵压力表和阀门.由于压力在两个腔体内平衡,所以大气压的变化对试验结果没有任何影响.该系统也可用于新拌混凝土和骨料的单位重量测量.

LA-316型混凝土精密含气量测定仪（仿美型）依照boyle 定律,由一个带法兰的圆柱体容器,盖子组成. 
LA-316型混凝土精密含气量测定仪（仿美型）适用标准:
《普通混凝土拌合物性能试验方法》gb/t50080-2002 
《普通混凝土外加剂应用技术规范》gb/50119-2003
《混凝土外加剂》gb/8076-1997
《水工混凝土试验规程》kl/t5144-2001
《公路工程水泥混凝土试验规程》jtj/053-94
LA-316型混凝土精密含气量测定仪（仿美型）技术参数:
容量:7升
空气含量范围：0—10%。
精度:量程的0%—6%（±0.1%）, 量程的6%---10%（±0.2%）
重量:10kg
特点：1.使用特殊铸铝，内壁精密加工，重量轻用防腐蚀。
2.压力表直接显示，除去了换算的不必要步骤。
3.可自选标定时压力初始点。
标定方法

a、量钵容积标定：先称量含气量测定仪量钵加玻璃板重，然后量钵加满水，用玻璃板沿量钵顶面平推，量钵内盛满水而玻璃板下无气泡。擦干仪器表面连同玻璃板一起称重。两次质量差除以同温度下水的比重即为量钵的容积。 b、含气量点的标定：量钵加满水，接好校正管，盖好盖，从龙头处加满水。用手泵充气，表压稍大于0.1MPa，微调表压为0.1MPa。按下阀门杆1-2次，读压力表即相当于含气量0%。                 
c、含气量1%-10%的标定：0%标定后，接好另一校正管，按阀门杆，漫漫打开龙头，让量钵内水流入量筒，当量筒内水为量钵容各的1%时关闭龙头。打开排气阀，然后重新加压，用微调阀准确调到0.1MPa，按1-2次阀门杆，此时压力表读数相当于含气量1%，用同方法测得2%，3%-10%的压力表读数。然后绘制含气量与压表读数关系曲线。

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，LA-316型混凝土精密含气量测定仪（仿美型），混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com