产品名称：SMD-1型砂浆密度检测仪【砂浆密度仪】，砂浆密度仪，砂浆密度试验仪
测定砂浆拌和物捣实后质量密度，以确定每立方米砂浆拌和物中组成材料的实际用量。
技术参数
量筒内径．．108mm
净 高．．109mm
筒 壁 厚．．2mm
容 积．．1L
SMD-1型砂浆密度检测仪【砂浆密度仪】试验步骤
1，试验前秤出容量筒重，精确至5g，然后将容量筒的漏斗套上，将砂浆拌和物装满容量筒并略有富余。根据稠度试验方法分别用插捣法或震动法，添加砂浆至装满。
2，将筒口多余砂浆拌和物刮去，使表面平整，然后将容量筒外壁擦净，秤出砂浆与容量筒总重，精确至5g。
3，砂浆拌和物的质量密度ρ，按下列公式计算：
式中 m1－－－－容量筒质量（kg）
m2－－－－容量筒及试样质量（kg）
V－－－－－－容量筒容积（L）
结果以两次试验算术平均值确定，计算精确至10kg/m3。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com