K30平板载荷测试仪适用于粗、细粒土和土填压实后的路基、基等的地基系数的测试，也可以用于计算均匀地基土的变形模量。
主要技术参数：

| 荷载板直径 | 300mm |
| --- | --- |
| 千斤顶加载能力范围 | 0～30T |
| 千斤项行程 | 120mm |
| 测桥跨度 | 3000mm |
| 手动油泵额定压力 | 70Mpa |
| 压力测试范围 | 0～40Mpa |
| 位移测试范围 | 0～10mm |

K30平板载荷测试仪基本构造　　平板载荷仪由加载系统，测桥等组成

1、加载系统：

由载荷板、千斤顶、手动油泵、高压油管等组成。载荷直径为300mm，厚度为25mm上刻有放置千斤顶的定位线，千斤顶的最大推力为10t，行程160mm，升降杆起升高度100mm，手动油泵的额定压力为60Mpa。

2、测桥：由支坐，横梁和百分表支架等组成，横梁可沿支座立柱升降，以调整高度。
操作规程　　1. 将荷载板放置在已整平的试验点上。

2. 将配合试验的载重车开至离试验点一定距离的地方，此距离不应小于 1m，并 使载重车后部大梁位于载荷板正上方。

3. 将千斤顶放置在荷载板上。

4. 安装测桥，使之处于大致与试验点对称的位置。

5. 转动千斤顶的降升丝杆，使之与载重车后部大梁接触。高度不够时，使用加 长杆。

6. 将百分表安装在百分表支架上，并使百分表侧杆垂直落至荷载板测点上。

7. 为了稳定荷载板先加一定的载荷（0.01Mpa）然后卸除，读取百分表的读数作 为下沉量的起始读数。

8. 然后以 0.04 Mpa 作为荷载增量，分级加载。等该荷载下沉量终止后，读出并 记录荷载强度和下沉量。

9. 当荷载强度超过估计的现场实际最大的接触力，或达到地基屈服点时试验即 停止。
K30平板载荷测试仪安装与调试　　
      1、将横梁用支座立柱固定好，以距地面250mm为宜，两个支座要放平，立柱要在同一直线上，横梁在两个支座上的高度要相同。

2、接好油泵，压力表高压油管，千斤顶。

3、再将两根外横梁分别插入内横梁，到位后拧紧旋钮。

4、把整个测桥横梁高度在支座立柱上，以距地面300mm为宜。

5、接好压力表和高压油管