SS-I型土壤收缩仪由主体部分和推土部分组成.主体部分由底板、表杆、表夹、多孔板等组成。推土部分由导环、环刀、定位环、推土头组成.本仪器符合《土工试验规程》（SL237-026-1999）《公路土工试验规程》（JTJ051-93、T0121-93）中,测定粘土在失水过程中的缩限含水量,线缩率、体缩、收缩系数等。
SS-I型土壤收缩仪技术参数:
1.多孔板有效工作面积与孔隙面积之比小于2:1
2.测微块直径10mm厚4mm
3.切土环刀直径61.8mm，高20mm(土样面积为30cm2、高2cm)
4.仪器主体部分+百分表+土样总重量小于1Kg
5.仪器箱外形尺寸：110×105×120（长×宽×高）
6.仪器毛重：1Kg