ZFX-10A型自控砖瓦泛霜箱按照GB5101－85关于砖瓦泛霜试验要求而设计制造的，能自动控制箱体内的温度，是砖瓦生产施、工、试验单位检测产品质量的专用设备之一。
技术参数
（1）控制温度：室温～32℃
（2）箱体容积：100L
（3）加热功率：0.6KW
（4）试件数量：10块
（5）电源电压：220V±10％
ZFX-10A型自控砖瓦泛霜箱使用及维护：
1、将砖样放入干燥箱内，在110--115°C下烘干至恒重，取出待冷却至常温后，将其中试验组砖样分别直立于箱内浅盘中，然后注水不低于20mm的蒸馏水，用薄模片覆盖在浅水盘上，将温控仪设定在20°C并记录好时间。 
2、砖样浸在水盘中的时间为7天，开始1--2天内经常加水以保持盘内水面高度，温度为16--23°C相对适度为50±20%，如箱内适度较大，可将温度设定值调至比环境温度高出1--2°C，也可用海绵收入2--3L取出晒干后放入。
3、7天后将试验组和对照组砖样同时放入烘箱内，恒温在110--115°C。24小时后取出作砖样对比分析。
4、本产品电源为220V，加热器为1.5KW,在试验使用中切勿将水溅到加热管上。同时，在盘中加水时应注意安全，试验结束后应先切断电源，再技术电话15127721288做试件。
5、箱体使用前必须可靠接地，以确保安全
ZFX-10A自控砖瓦泛霜箱试验规程：
ZFX-10A型自控砖瓦泛霜箱实验设备：砖瓦泛霜试验箱一台
a. 不漏水耐腐蚀的浅盘5个，容水深度为25~35mm。
b. 能盖住浅盘的有机玻璃板5块或塑料薄膜5张，在其中间部位留有60mm×120mm的长方形孔。
c. 烘箱一台
d. 干湿球温度计一只。
e. 蒸馏水适量