TM-85型土壤密度计厂家，土壤比重计，土壤密度计使用说明术参数均在仪器包装内本器具系国家标准<土工试验方法>专用仪器密度计每台都有检测证书 .所配数据每台不同。所配数据每台不同示例如下:浮泡体积:62.37立方厘米。浮泡中心至最低刻度的距离 9.10厘米。标尺总长:13.50厘米。配专用量筒的沉降距离校正式:l=a-br a=21.50 b=0.27 l:厘米 r:密度计读数. 
工作原理：土壤密度经化学和物理方法处理成悬浮液定容后，根据司笃克斯（Stokes）定律及土壤比重计浮泡在悬浮液中所处的平均有效深度，静置不同时间后，用土壤比重计直接读出每升悬浮液中所含各级颗粒的质量，计算其百分含量，并定出土壤质地名称。
TM-85型土壤密度计厂家，土壤比重计，土壤密度计使用说明操作规程：
1.密度计法进行颗粒分析试验宜采用天然含水率土样。也可采用风干(烘干)土样进行; 　2.对于风干(烘干)土样，取代表性土样100~300g，放入研钵中，用带橡皮头的研杵碾散。将研散后的土过2mm筛，将筛上土研散再过筛，直到筛上仅留下大于2mm的颗粒为止;
3.将粒径小于2mm的土样拌和均匀，称取土粒质量 的土样作为试样。当采用天然含水率为 的土样作为试样时，按下式计算所需湿土质量: (4-10)
4.将制备好的试样倒入三角烧瓶中，注入大约200cm3的纯水，浸泡18小时以上，用天然含水率土样直接进行颗粒分析试验，可不浸泡或缩短浸泡时间。稍加摇荡以后，放在砂浴上煮沸。从沸腾时开始记时，粘土和不易分散的土，煮1小时左右，其它土不少于0.5小时;
5.试样冷却后，倒入进行颗分试验用的量筒中，将烧杯中土洗净并全部倒入量筒中后，加入10cm3的分散剂(4%的六偏磷酸钠或6%双氧水或1%的硅酸钠)，然后加清水至1000cm3;
6.用搅拌器在量筒中沿整个悬液深度上下搅拌大约1min，往复各30次，使悬液内土粒分布均匀;
7.取出搅拌器，同时开动秒表，测经1、2、5、15、30、60、120、1440min时的密度计读数。乙种密度计记作，甲种密度计记作 。每次测度前15秒左右将密度计放入量筒，读完后即取出密度计。读数时，注意密度计浮泡不得贴近量筒壁，读数为弯液面爬高最高点读数。甲种比重计估度至0.1，乙种比重计估度至0.0001。读完后测量悬液温度，精确至0.5℃;
8.如试验完成后发现第一次读数时，下沉土粒已超过总土质量的15%时，将量筒中土用0.075mm分析筛进行洗筛，然后按筛析法进行大于0.075mm粗粒土的粒径分析试验。
TM-85型土壤密度计厂家，土壤比重计，土壤密度计使用说明校正方法弯液面校正：
前面测定的 时刻密度计读数为悬液温度在℃时弯液面最高点读数，如图4-3所示。图中弯液面最高点为 ，实际悬液面为 点，之间的距离由弯液面引起，故需要经过弯液面校正，弯液面校正值记作 (或甲种比重记作 )，那么 即为 点在时刻的读数。弯液面校正值测量方法为：将密变计放入与悬液温度相同的清水中，读出最高点读数 和与液面平行点读数，由此计算得到弯液面校正值
温度校正
密度计的刻度是在20℃时测得的悬液密度(或土粒质量)，当温度改变为时，悬液密度要发生变化，故要进行温度校正。温度校正值记作，是温度的函数，还与密度计类型有关 。
分散剂校正
试验时在悬液中加入分散剂后，使悬液密度发生改变，因此，密度计读数中还要进行分散剂校正。分散剂校正值记作 。的量测方法为：先将密度计放入装有1000cm3纯水的颗粒分析试验量筒中，量测此时密度计读数;然后向量筒中加入与颗粒分析试验相同体积和类型的分散剂，量测此时比重计读数。
TM-85型土壤密度计厂家，土壤比重计，土壤密度计使用说明使用注意事项
1.　使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2.　初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3.　实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com，www.hthjyq.net