STT-910 反光膜附着性测定装置是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量反光膜附着性而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量精度高、测量安全及可靠性好等特点。 
1.STT-910 反光膜附着性测定器符合我国反光膜技术标准GB/T16311-2005的要求。
2.主要技术指标
钢锤质量：800 ±3克
钢锤落差：0.2～0.3 米
3.结构组成
STT-910 反光膜附着性测定器主要由钢锤、钢锤挂钩、反光膜粘贴板、底座和撑杆等组成。
4. 操作步骤
按20毫米×250毫米尺寸裁剪反光膜试样,将长约100毫米的一端贴在反光膜粘贴板的中央部位,另一端卷成环状,为保险起见可用订书机加强,将反光膜粘贴板贴膜面朝下置于支架槽内,再用钢锤挂钩将钢锤悬挂在反光膜环行端。待稳定后用秒表测量钢锤悬挂的时间及反光膜的粘贴状况，记录测量时间数据，依据标准评判反光膜的附着性。
5. 注意事项
5.1 为了保障测量结果的准确度，在测量前应尽量做好反光膜试样的准备工作；贴好反光膜；
5.2为了确保测量结果可靠，钢锤的垂挂应均衡平稳；
5.3本仪器知识产权归本公司所有，严禁仿制；否则，本公司将终止履行相关维修义务，并保留法律追究的权利。
5.4对本使用说明书如有疑惑欢迎赐教。
6. 贮存条件
7.1测定器及其附件应存放在干燥、清洁、无振动、无易燃、易腐蚀物品的环境条件下。