STT-940钢构件镀锌层附着性能测定仪适用于公路用钢构件镀锌层附着性能测检验使用。
STT-940仪器结构： 
钢构件镀锌层附着性能测定仪由锤头、锤柄及底座三个构件组成。 
STT-940仪器外观： 
锤头表面应光滑、平整、无毛刺。锤头与锤柄结合应牢固；底座与锤柄之间颖活动灵活。外形尺寸锤头、锤柄及底座公称尺寸及允许偏差见图和表所示 
锤头、锤柄及底座公称尺寸及允许偏差

| 构件名称 | 公称尺寸及允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锤头 | L(mm) | F(mm) | c1(mm) | a (°) | 锤刃切面平整度（UM） | 刃口宽度（mm） |
|  | 100±2 | 60±1 | 20±1 | 90±1 | ≤8 | ≤0.1 |
| 锤柄 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Φ2 | N(mm) |
|  | 275±5 | 100±2 | 105±2 | 27±1 | 20±1 | 15°-1 |
| 底座 | E(mm) | H(mm) | G(mm) | K(mm) | M(mm) |  |
|  | 25±1 | 30±1 | 15°±1 | 22±1 | 60±1 |  |

STT-940材料和质量： 
锤头采用45号钢，质量为（210±10）g，表面镀铬。 
锤刃硬度（肖氏）不低于40HS。 
锤柄采用橡木，质量为（70±10）g。 
底座采用Q235钢，表面镀铬。