一、QSX-07型弯折仪，弯折机概述:
防水材料为防水卷材、防水接缝材料,以及防水涂料的总称。涉及到的测试仪器或器具,大约有二十种之多。本公司成套开发的防水材料测试系列共有十几个规格品种,它们是:1.弯折仪2.柔性弯曲试验器3.下垂度试验器4.表干时间测定器5.耐热性测定具6.粘接强度试验具7.不透水性试验具8.延伸性试验具9.流平性模10.密度测定器11.施工度具12.渗出性试具13.定伸保持器等。
本使用说明书较详细阐述弯折仪之使用方法。
二、QSX-07型弯折仪，弯折机仪器的构成:
弯折仪主要由金属材料制成的上、下平板,转轴和调距螺杆组成。平板间距可任意调节。
三、QSX-07型弯折仪，弯折机适用范围
依据国家标准GB/T328.15-2007。GB12952-2003 设计制造的弯折仪适用于聚氯乙烯、聚氯乙烯防水卷材;改性再生橡胶防水卷材; 以及聚氨脂防水涂料的低温弯折仪试验和低温柔性试验。
四、QSX-07型弯折仪，弯折机使用方法:
1.在标准环境下,用规定的测厚仪测量试样的厚度。
2.在试样的横向和纵向各取100×50/50×100mm试样两块。
3.将试样的耐候面朝外,弯曲180°,使50mm宽的边缘重合,齐平,并确保不发生错位,(可用定位夹或10mm宽的胶布将边缘固定)。
4.将弯析仪的上下两平板间距调到被测卷材的三倍后,再将弯析仪上下平板翻开,将同一方向的两块试样放在弯折仪的下平板上,重合的一边朝向转轴并与刻度线放齐。
5.整体放入低温箱内,在规定温度下保持1h.然后1S之内将上平板翻下到所调的间距位置,保持1S后,取出试样。
6.恢复到室温后,观察试样弯折处是否断裂, 或用放大镜观察试样弯折处受拉面是否有裂纹。
五、QSX-07型弯折仪，弯折机结果评定
两块试样均不断裂或无断纹时,评定为无断裂。