QBY涂膜摆式硬度计依据 GB/T1730-93 、 ISO1552-1982 设计制造。涂膜抵抗压凹变形的能力，在规定的条件下，以一定重量的摆杆在涂膜上摆动一定的振幅所需的时间与摆杆在玻璃板上摆动同样的振幅所需时间的比值。以 O-1 表示。适用于涂料、色漆、清漆及有关产品的单层或多层涂膜上测试抵抗变形的阻力。 
1 ．QBY涂膜摆式硬度计技术参数： 
(1)摆杆长度 500±1mm,摆的总质量为 120±1g
(2)钢珠符合 GB308 标准中 8CIII 的规格要求。 
(3)秒表：分度为 0.1S （自备） 
2 ．试验必须在温度 23 ± 2 ℃ ，相对湿度 50 ± 5%进行。
3 ．QBY型为秒表记数。 QBY-11 型为自动记数。