QXG线棒涂布器
说明：按 GB/T 1727-92 设计，用不同直径的不锈钢钢丝缠绕在一定直径和长度的不锈钢钢棒上，利用钢丝之间的间隙制备不同厚度的涂膜。
QXG线棒涂布器主要技术参救： 
1 棒及绕线均采用高级耐磨不锈钢材质 
2 非常适合涂布很薄涂层，如：罐头盒涂料及纸张涂料的试验 
3 QXG线棒涂布器用于柔软的材料如纸张、纸板、测试卡纸、箔纸、皮革、纺织品等效果最理想 
4 最大可涂布的湿膜厚度刻在线棒的端部 
5 QXG线棒涂布器总长： L =240mm．有效涂布宽度 20Omm 
6 加长型线棒总长： L=400mm 有效涂布宽度 300mm 
7 线径(μm) : 6 、 7 、 8 、 10 、 12 、 15 、 20 、 25 、 30 、 40 、 50 、 60 、 80 、 100 、 120 、 150 、 200μm