QUJ型漆膜测厚仪执行标准： GB/T1764-89 、 GB/T13452.2-92 、 ISO2808-74 本仪器通过涂覆前后的比较；测量油漆、涂料的干膜厚度                 
QUJ型漆膜测厚仪主要技术参数：
1. QUJ型漆膜测厚仪测量范围： 0 ～1000μm
2 干分表精度： 1μm