QSM-Ⅱ型油漆涂料研磨机，实验室研磨机用于实验室内涂料填加料的粉碎研磨。
工作原理：QSM-Ⅱ型油漆涂料研磨机，实验室研磨机利用研磨与试料在罐内急速旋转。翻动产生强烈的拉剪和冲击，以达到试料的研磨、分散。
QSM-Ⅱ型油漆涂料研磨机，实验室研磨机技术参数： 
搅拌器转速1400r/min
研磨罐尺寸：100×200mm
容积;1.5L
磨料：直径2-4.5mm钢化玻璃球
电源：380V 50HZ
应用性能：磨料：500-700g
　　　　 试料：500-700g
试料经研磨分散后细度可达25μm以下