YT040型土工合成材料落锤穿透试验仪用于测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下 的钢锥穿透的能力，表征了尖石跌落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度，其性能符合国家标准GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验-落锥法》的要求。
YT040型土工合成材料落锤穿透仪原理：
将土工布试样水平夹持在夹持环中，使规定质量的钢锥从500mm高度跌落在试样上，在试样上形成破洞，再以标有刻度的小角量锥插入破洞中测得穿透的程度。
符合标准：
GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验 —— 落锥法》
YT040型土工合成材料落锤穿透试验仪技术参数：
1.夹持环内径： 150±0.5（mm） 
2.钢锥尖顶到试样距离： 500±2（mm） 
3.不锈钢锥： 锥角:45 b ; 总质量：1000±5（g） 
4.量锥质量： 600±5（g） 
5.外形尺寸： 435×575×1600mm³ 
适用于土工合成材料（主要为土工织物和土工膜等）的落锥穿透试验，测定其穿透孔洞直径，评价其对尖锐跌入物贯入时的抵御能力。
YT040型土工合成材料落锤穿透试验仪试验步骤：
1、 将试样放入环形夹具内，使试样在自然状态下放平，拧紧夹具螺栓；
2、 将锥头放入横梁孔内，并用销紧固；
3、 调整锥头与土工织物之间的间距保证为500mm，调整时不得使上横梁倾斜；
4、 让落锥自由落下；
5、 取下落锥测量孔洞直径，可直接用落锥上的刻环测读，也可用游标卡尺测量；