YT010型电子土工布强力综合试验机适用范围：用于交通、水利、隧道、建筑工程等行业中土工合成材料，包括土工织物、复合土工织物、土工格栅、土工膜及有关产品的拉伸、撕破、顶破、剥离、接缝等性能的测试。
相关标准：GB/T15788、GB/T13763、JTG E50-2006、BS6906.1、GB/T16989、GB/T14800、GB/T1040、SL/T235、ASTM D4595、GB/T17640         
YT010型电子土工布强力综合试验机相关标准：
JTG E50-2006《公路工程土工合成材料实验规程》 
GB/T 15788-2005《土工布及其有关产品 宽条拉伸实验方法》 
GB/T 16989-1997《土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法》 
GB/T 14800-1993《土工布顶破强力试验方法》（等同ASTM D 3787） 
GB/T 13763-1992《土工布梯形法撕破强力试验方法》 
GB/T 1040-1992 《塑料拉伸性能试验方法》 
ASTM D4595-1986 《土工布及其有关产品 宽条拉伸实验方法》 
BS 6906.1-1987 《土工布及其有关产品 宽条拉伸实验方法》 
GB/T 17640-1998《土工合成材料 长丝机织土工布》
YT010型电子土工布强力综合试验机仪器特性
●智能灵动触控界面，5.7英寸超大屏幕任意点击。
●荷重元采用美国0.5级高精度测力传感器。
●采用国际高端全铝合金外形设计，表面喷砂阳极氧化工艺处理。
●中英文双界面任意切换，测试曲线、图表、数据动态显示。
●采用最先进的数字信号处理（DSP）技术，飞利浦32位全数字化控制及2500 f/s高速数据采集。
●台湾精密预载荷滚珠丝杠，无反向间隙，定位精度高。
●非离合器式驱动装置，能够在最大力下全速运转。
●完全符合“机械设备2006/42/EC”、“低电压2006/95/EC”、“EMC指令20044/108/EC”和GOST-R；
●获得国家土工布强力试验机专家测试软件证书。
●获得国际第三方认可实验室计量校准证书。
YT010型电子土工布强力综合试验机操作软件说明：
全功能、易于操作的JigaoTest强力软件
JigaoTest强力软件为全系列材料的高效工业符合性测试提供直观的操作界面、可选择的多语言能力、强大的分析与报告功能以及不断增加的大量标准测试方法。全套可选择的测试定义功能提供了修改测试模板和快速适应更改要求的能力。配备丰富且不断增加的试验方法标准库（GB、ASTM、ISO、DIN、EN、BS等），并可根据客户需要选用国际单位、公制单位、英制单位或混合单位。JigaoTest内置土工材料的拉伸功能、压缩功能、CBR顶破功能、撕破功能、弯折功能、蠕变功能、定伸长测试、定负荷测试、初始模量、松式夹持、单丝测试等等，并可定制特殊功能。JigaoTest强力专家测试软件通过国际第三方软件测评机构认定，终身免费升级。
YT010型电子土工布强力综合试验机技术参数：  
1、测试方式：等速伸长（CRE）原理，微机控制、双屏显示、支持联机通讯
2、采样频率：2500次/秒
3、测力范围：满量程的1%～120%
型 号 500型 1000型 3000型 5000型
满量程 5KN 10KN 30KN 50KN
4、测力精度:≤±0.02%F.S
5、拉伸速度：0.05-500mm/min
6、横梁有效动程：800mm 分辨率：0.01mm
7、夹持器：宽条样法：宽200mm撕破：宽100mm
CBR顶破：φ50×100mm
8、电源：AC220V±10% 50Hz 1.5KW
9、外形尺寸：860×600×1800mm
10、重量：300kg