一、BSL-A型砂浆保水率试模（砂浆保水率）主要技术参数：
1、试模尺寸：100*25mm
2、铁铊重量：2kg
3、不锈钢滤网孔径:45um 
二、BSL-A型砂浆保水率试模（砂浆保水率）原理
BSL-A型砂浆保水率试模（砂浆保水率）用规定流动度范围的新拌砂浆，按规定的方法进行吸水处理。砂浆保水率就是吸水处理后砂浆中保留的水的质量，并用原始水量的质量百分数来表示。
保水率试模,保水率测定仪
2.1 刚性试模，圆形，内径100 mm±1 mm, 内部有效深度25 mm±1 mm；
2.2 刚性底板，圆形，无孔，直径100 mm±5 mm,厚度5 mm±1 mm；
2.3 干燥滤纸，慢速定量滤纸，直径为110 mm±1 mm；
2.4 金属滤网，网格尺寸45 μm；
2.5 金属刮刀；
2.6 电子天平，称量2 kg,感量0.1 g；
2.7 铁砣，质量为2 kg。
三、BSL-A型砂浆保水率试模（砂浆保水率）操作步骤
3.1 将空的干燥的试模称量，精确到0.1 g；将8张未使用的滤纸称量，精确到0.1 g。
3.2 称取450 g±2 g水泥，1350g±5g ISO标准砂，量取225mL±1mL水,按GB/T 17671制备砂浆，并按GB/T2419测定砂浆的流动度，调整量以水泥胶砂流动度在180mm～190mm范围内的用水准。
3.3 当砂浆流动度在180mm～190mm范围内时，将搅拌锅中剩余的砂浆在低速下重新搅拌15 s，然后用刮刀将砂浆装满试模并抹平表面。
3.4 将装满砂浆的试模称量，精确到0.1 g。用滤网盖住砂浆表面，{a}1021{/a}并在滤网顶部放上8张已称量的滤纸，滤纸上放上刚性底板，将试模翻转180°倒放在一颊上并倒转的试模底板上放上质量为2 kg的铁砣。5min±5s后拿掉铁砣，再倒放回去，去掉刚性底板、滤纸和滤网，并称量滤纸精确到0.1 g。
四、BSL-A型砂浆保水率试模（砂浆保水率）实验结果计算
　　首先按公式(1)计算吸水前砂浆中的水量(Z)：
Z=[Y×(W-U)]/(1350+450+Y)…………………………………………(1)
式中：U--空模的质量，g；
W—装满砂浆的试模的质量，g；
Y—制备流动度值为180mm～190mm的砂浆的用水量，g。
按公式(2)计算保水率(R)
R = [Z-(X-V)] ×100/ Z…………………………………………(2)
式中：V—吸水前8张滤纸的质量，g；
X—吸水后8张滤纸的质量，g；
Z—吸水前砂浆中的水量，g。
计算两次试验的保水率的平均值，精确到整数。如果两个试验值与平均值的偏差＞2%,重复试验，再用一批新拌的砂浆作两组试验