常用材料的声速值

材料               in/us                 m/s

铝                   0.250                   6305

铋                   0.086                   2184

黄铜                 0.173                   4394

钙                   0.109                   2769

铸铁                 0.18(apprx)              4572

康铜                 0.206                   5232

紫铜                 0.184                   4674

环氧树脂             0.100（apprx）          2540

白铜                 0.187                   4750

玻璃                 0.223                   5664

火石玻璃             0.168                   4267

金                   0.128                   3251

冰                   0.157                   3988

铁                   0.232                   5893

铅                   0.085                   2159

镁                   0.228                   5791

汞                   0.057                   1448

镍                   0.222                   5639

尼龙                 0.102(apprx)             2591

石蜡                 0.087                   2210

铂                   0.156                   3962

有机玻璃             0.106                   2692

聚苯乙烯             0.092                   2337

陶瓷                 0.230(apprx)	             5842

PVC                 0.094                   2388

石英玻璃             0.222                   5639

硫化橡胶             0.091                   2311

银                   0.142                   3607

普通钢               0.233                   5918

不锈钢               0.223                   5664

斯太立硬质合金       0.275(apprx)             6985

聚四氟乙烯           0.065                   1422

锡                   0.131                   3327

钛                   0.24                    6096

钨                   0.210                   5334

锌                   0.166                   4216

水                   0.158                   1473