化学相溶性

| 产物/介质 | 浓酸 | 稀酸 | 脂肪醇 | 醛 | 碱 | 脂 | 脂肪烃 | 芳香烃 | 卤化烃 | 酮 | 强氧化试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微离心管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AnoporeTM | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| PVDF | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| 聚砜 | × | √ | √ | ﹡ | √ | × | √ | ﹡ | × | × | ﹡ |
| 聚炳烯 | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 4和13mm针头滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVDF | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| 聚砜 | × | √ | √ | ﹡ | √ | × | √ | ﹡ | × | × | ﹡ |
| 聚炳烯 | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 尼龙 | × | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| 玻璃 | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ |
| 微纤维醋酸 | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | × | ﹡ |
| 维素与Zymark相容的针头滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尼龙 | × | ﹡ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| PVDF | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| AnotopTM和Anotop PlusTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AnoporeTM | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| PuradiscTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puradisc ASTM | × | ﹡ | √ | √ | ﹡ | × | √ | ﹡ | × | × | × |
| Puradisc PPTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| Puradisc TFTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Puradisc GDTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Puradisc GD/FTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| PolydiscTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polydisc ASTM | × | ﹡ | √ | × | × | × | √ | ﹡ | ﹡ | × | × |
| Polydisc TFTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Polydisc SPFTM | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | ﹡ |
| Polydisc HDTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 机联过滤脱气仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适于水溶液的IFDTM | × | ﹡ | √ | × | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| 适于有机溶剂的IFDTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| PolycapTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polycap ASTM | × | ﹡ | √ | × | ﹡ | × | √ | ﹡ | × | × | × |
| Polycap TFTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Polycap SPFTM | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | ﹡ |
| Polycap HDTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 非注射样滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autovial(聚四氟乙烯) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| AutovialTM(尼龙) | × | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| AutovialTM(PVDF) | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| AutovialTM(GMF) | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| UniPrepTM(聚四氟乙烯) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| UniPrepTM(尼龙) | × | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| UniPrepTM(PVDF) | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| UniPrepTM(GMF) | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| 膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CycloporeTM _ 聚碳酸脂 | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ | － | － | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| CycloporeTM _ 聚脂 | × | ﹡ | √ | √ | － | － | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| AnodiscTM | √ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| 硝酸纤维素 | × | √ | ﹡ | ﹡ | × | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ |
| 混合纤维素 | × | √ | ﹡ | ﹡ | × | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ |
| 酯醋酸纤维素 | × | √ | ﹡ |  | × | × | √ | √ | × | × | ﹡ |
| 尼龙 | × | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

注：√ 相溶     ×不相溶  ——　未知  ﹡有限相溶