東莞市勤达儀器有限公司

QINDA PACK EQUIPMENT (DONG GUAN) CO., LTD.

微电脑粘带剥离强度试验仪

使用说明书

型  號:      QD-3052

電  源:     AC 220V  50Hz

前　言

感谢贵司选择了本公司的产品，本公司不仅给贵司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性，在使用本仪器前请充分阅览此操作手册，确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、校正、保养、可能故障的情形及排除方法、电气图等内容。在本操作手册中如有提及之各种“试验规定”、标准时均只作参考用，如贵司觉得有异议请自行检阅相关标准或数据。

特别声明：

● 本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据

● 本操作手册的解释权在本公司

东莞市勤达仪器有限公司

電話：0769-88438685

傳真：0769-88433120

1.概述

QD-3052型微电脑剥离强度试验仪（以下简称试验机）是粘带性能检测的基本仪器，其各项性能参数和技术指标符合GB/T 2792（压敏胶粘带 180 °剥离强度试验方法）等标准规定。

2.主要技术特性

2.1试验机主要技术参数

| 参 数 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 1~100N |
| 示值准确度 | 示值误差±1%，示值变动性≤1% |
| 伸长量测量范围 | （0～350）mm |
| 伸长量测量准确度 | ±0.1mm |
| 试验速度调节范围 | （50～500）mm/min |
| 夹间距定位误差 | ±0.5mm |
| 动夹头复位误差 | ±0.1mm |
| 外形尺寸 | 490mm×370mm×940mm |
| 整机质量 | 约60kg |

2.2试验机正常工作的环境条件

2.2.1 室温：20℃±10℃。

2.2.2 电源：AC220V±22V，50Hz，最大电流5A，电源应可靠接地。

2.2.3 工作环境清洁，无强磁场和震动源，工作台平整稳固。

3.操作控制系统功能概述

3.1电源开关

位于试验机后部，用于控制电源通断。

3.2操作按键
试验机操作控制系统集中布置在操作面板上，操作按键排布如下图所示，各操作按键功能如下：

“复位”键——用于仪器回到初始位置时使用。

“界面”键——用于切换仪器的曲线显示模式和数据显示模式。

“打印”键——打印指令键。

“清除”键——用于清除所有测试数据。

“单位”键——用于提取不同的单位所对应的数值。

“删除”键——用于删除含有明显粗大误差的测试数据。

“查看”键——用于提取显示任意一次试验的测试数据。

“设定”键---用于仪器的基本参数的设定。

“置零”键---用于将所有参数归零。

“定量”键（或“宽度”键）---用于得到试样宽度的设定。

“△”和“▽”键——用于手动控制上压板运动以及上下移动光标。

“速度”键——用于试验速度的设定。

“测试”键——测试指令键，控制仪器自动完成一次工作循环。也等同于“确定”键。

具体操作详见本说明书第4章“操作使用步骤及注意事项”。

4.操使用步骤及注意事项

4.1拆箱与安装

4.1.1 拆开试验机包装箱上盖板，取出随机技术文件和附件。

4.1.2 拆下四周箱板，卸掉底板上固定试验机的螺栓，取下试验机。

4.1.3 去除各部的包装捆扎物，擦净油污和灰尘，将试验机置放在平整稳固的工作台面上。

4.24.2试机

4.2.1 接通电源，打开电源开关，通电预热30min。

4.2.2 按本说明书第3.2条介绍检查各操作按键功能，如无异常即可交付使用。

4.34.4试样宽度的设置

4.3.1 按“定量”键，进入置数状态。（或在设定界面选择“试样设定”）

4.3.2 通过数字键，置入被测试样宽度。

4.3.3 按“测试”键确认并退出置数状态。

4.44.4试样的制备与测试

4.4.1 用擦拭材料沾洗涤剂擦拭试验板，然后用干净的脱脂纱布将其擦干，如此反复清洗三次以上，直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗后，不得用手和其他物体接触板的工作面。
4.4.2 用精度不低于0.05mm的量具测量胶带的宽度。
4.4.3 在制备试样前，先撕去外面的3~5层的胶粘带，然后再取200mm以上的胶粘带（胶粘带粘合面不能接触手或其他物质）。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。

在试验板的另一端下面放置一条长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料，然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次（试样与试验板粘合处不允许有气泡存在）。
4.4.4 试样制备后应在试验环境下停放20~40min后进行试验。
4.4.5 将试样自由端对折180°，并从试板上剥开粘合面25mm。把试样自由和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm/min下降速度连续剥离。
4.4.6 双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时，先撕去双面胶粘带外面的3~5层，然后再取200mm以上胶粘带在聚酯薄膜上，然后再剥去另一面的隔离纸按第7.3、7.4、7.5规定进行试验。
4.4.7 测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时，先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上，然后按第4.4.3、4.4.4、4.4.5规定进行试验。

4.5测试数据的提取、删除和打印输出

4.5.1 显示及打印参数代号说明

| 符号 | 代表的参量 |
| --- | --- |
| F | 剥离力 |
| F(—) | 剥离力平均值 |
| B | 试样宽度 |

4.5.2 提取

一组试验完毕，按查看键，可提取各个数值。

4.5.3 删除

一次试验完毕后，按“删除”键，选择您要删除的数据序号，按测试键确认。

4.5.4 打印输出

一组试验完毕，按“打印”键，仪器自动打印所有数值。

4.6内存数据的清除

4.6.1关断电源重新开机，系统重新进行初始化，清除全部内存数据。

4.6.2 在待测试界面，按“清除”键，清除内存中的所有测试数据，按查看键确定数据是否全部清零。

注1：采用以上方法清除内存数据，用户置入的试样定量、试验速度和夹间距均不会被清除。

注 2：试验机最多可以存储10次试验的数据，如果试验次数超过10次，请及时打印输出或清除测试数据。

注3：一组试验完毕并打印输出后，如不清除内存，则以后试验的数据将加入上一组数据中进行计算，因此请注意及时清除内存。

注 4：各项指标的计算公式请参见相关试验方法标准。

5.5维护保养

操作者应熟读使用说明书，严格遵守操作规程，并做好以下维护保养工作：

1.经常保持试验机清洁，长期不用时应加罩防尘。

2.试验机出现故障时，应请专业人员检查排除，切勿带病运行。

3.试验机传动丝杠部位应不定期加注少量润滑油。

4.坚持周期检定，保持试验机优良技术状态。检定周期一般为一年。

5.当打印纸卷用完或打印字迹不清时，应更换打印纸卷或打印色带。

6.故障排除与维修

| 故障现象 | 故障原因分析 | 排除与维修 |
| --- | --- | --- |
| 无显示，按键失灵 | 保险管烧坏、电源开关损坏、电源线接触不良或松脱 | 更换保险管、更换电源开关、检查修理电源线 |
| 通电后或使用中乱显示，按键不起作用 | 系统“死机” | 关断电源重新开机 |
| 按“打印”键打印机不动作 | 1.打印头连线脱落或接触不良 2打印灯没亮 3.打印头损坏 | 1.检查打印线路 2打开打印机指示灯 3.更换打印头 |
| 显示器无显示或乱显示，但试验机其他功能正常 | 1.显示器连线脱落或接触不良 2.显示器损坏 | 1.检查线路 2.更换显示器 |
| 显示正常，一部分按键不起作用 | 按键损坏 | 更换按键 |
| 显示正常，电机工作状态失控 | 电机控制电路故障 | 检查电路，查明故障并采取相应措施（由专业人员处理） |
| 夹间距设定失控 | 光电对管损坏 | 更换光电对管，重新调整遮光片位置 |

7.外形图

# 8.打印机的使用

## 8.1安装纸卷与上纸

翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出（约2cm），接通打印机电源，打印机走纸三点行后，进入待命状态，此时指示灯亮。按一下按键，指示灯灭，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸；或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸推入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。

## 8.2运行操作

接通打印机电源，打印机走纸三点行后进入待命状态。此时指示灯亮，表示打印机可以从打印机接口接收数据进行打印。在待命状态下，按一下按键（时间不超过1秒钟），指示灯灭，进入离线状态。再按一下按键（时间不超过1秒钟），指示灯亮。进入待命状态。在离线状态下，打印机忙线为“忙”状态不能接收数据。不论灯亮还是灯灭，按住按键1秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。

打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一下按键（时间不超过1秒钟）进入在线方式，继续打印；打印机暂停时按住按键1秒钟以上打印机开始走纸，可进行上纸操作。

## 8.3更换色带

打印色带经过一段时期的使用后，打印的字迹会变浅，需要更换色带盒。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，更换色带。

# 9.备注

本册若有疏漏之处，须要加以补充工更正，以及试验机因改良创新的，而变更设计，

或是换装较优组件，而使用方法必须另外说明者，均载于本栏。

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

本册之编辑是为了协助贵公司了解之操作及应注意的事项，因此请妥为保管，以便必要时之参考。

本公司随时在创新及改良产品，本册之例举、图解及规范，概以本册发布时之机种型式为准。

未经同意　禁止翻印

勤达公司三包服务政策

为保证消费者享受到满意的售后服务，东莞市勤达仪器有限公司（以下简称我公司）依据《中华人民共和国产品质量法》制定以下三包政策，消费者可向相关销售单位或我公司（视下列情况）申请售后服务。 
    本政策适用于在中华人民共和国境内销售的由我公司销售或生产的产品及其附件。

•  自购机之日起3个月内，购买由我公司生产或销售的产品及其附件，若主机出现非人为损坏的性能故障（除耗材、易损件外），消费者可在我公司以及指定的服务代理处享有免费退机（同一故障，三次或三次以上不能排除）或换机之服务。

•  自购机之日起12个月内，购买由我公司销售的型号以非QD开头的产品及其附件，若主机出现非人为损坏的性能故障（除耗材、易损件外），可在我公司以及指定的服务代理处享有免费一年保修服务。

•  自购机之日起36个月内，购买由我公司生产或销售的型号以QD开头的产品，若主机出现非人为损坏的性能故障（除耗材、易损件外），可在我公司以及指定的服务代理处享有免费三年保修服务。

三包服务不适用于以下情况：

1. 超过三包有效期的。
2. 无有效合同或有效保修卡的（能够证明在三包有效期内的除外）。 
3. 三包凭证内容与产品实物标识不符或涂改的。 
4. 因人为及其它不可抗力造成的机件损坏。

敬请关注

• 消费者义务：

消费者必须如实报告产品使用状况、故障现象及相关信息（如因消费者未如实报告，所造成的损失由消费者承担）。

消费者须积极配合我公司客服人员、维修人员工作，并提供力所能及的帮助。

产品维修费用

产品在保修期，我公司一律免收配件费（所有替换下来的旧件归我公司所有）、人工费，在公司、分公司或代理商有效服务区域内（指定服务点半径100KM内）免收差旅费，不在有效服务区内（指定服务点半径100KM外）的产品，差旅费由客户承担（如采取返厂维修方式，运输费用由消费者承担）。

产品维修时限：

• 在接到消费者产品故障报告（仪器异常报告表）并确认后，（有效服务区域内）三个工作日内委派工作人员上门解决。（非有效服务区域内）七个工作日内委派工作人员上门解决。返厂维修的产品两个工作日内解决并回寄。

• 如有任何疑问 , 请拨打我公司客户服务热线0769-88438685与我们联系。

• 东莞市勤达仪器有限公司保留最终解释权。