文件编号/版次:GCCB19/01                                                 发行日期:2005年6月15日

深 圳 市 一 通 焊 接 辅 料 有 限 公 司

产 品 资 料

1.产品名称：

抗氧化蜡

2．适用范围:

本品主要添加于各种锡炉的焊料表面， 可以将焊锡与空气隔离，避免与空气中的氧发生氧化反应，减少80%的锡渣.

4．技术参数:

a﹑工作温度: 200℃～310℃     
b﹑外观 : 米黄色块状  
c﹑比重 :0.91克/cm3         
d﹑使用寿命: 4小时
e﹑自燃点 :≥310℃         
f﹑还原残渣率: ≥85%
g﹑绝缘电阻:1×1012Ω 
h﹑气味: 淡薄荷香味
i﹑溶点:85±5℃       
j﹑溶解性:溶于氯仿，不溶于水
k﹑用量:覆盖焊锡表面厚度3-4mm    
l﹑毒性:无

5．使用方法:

1． 将抗氧化蜡放入锡炉中待蜡体溶化后作较彻底的搅拌，至稠糊状,浮在焊锡的表面3-4mm，可以将焊锡与空气隔离，避免与空气中的氧发生氧化反应，减少焊锡的氧化作用。可有效的降低锡料的消耗量，以达到降低成本的目的。同时增强熔锡的流动性和润湿能力，减少无铅焊点的润湿角度，提高无铅焊点表面的光滑度强度。

2．首次使用先将锡炉中的锡渣清理干净，一次性放入0.5KG的抗氧化蜡,有效保护焊锡4小时,4小是后再加入0.5KG抗氧化蜡,对边续工作的锡炉不用每次都清理锡渣,每周清理2次即可.

6．注意事项:

a﹑本品应密封贮存于阴凉通风处，运输途中应防止雨淋、受热及日光照晒等。

d﹑产品有效贮存期为一年，包装标准25KG/箱。