塑料编织袋 Plastic woven sack 前 言 本标准是原国家标准GB8946-88《塑料编织袋》的修订版。 本标准非等效采用日本工业标准JISZ1533：1976《聚丙烯编织袋用扁丝》。 本标准在产品分类中取消了织底袋，增设了低装载质量的特轻型袋（代号TA），并规定了相应的技术指标，使产品按型号考核更系列化。本标准取消了单位面积质量计算公式，补充了单位面积质量称量方法。本标准还将耐热性能、卫生性能纳入技术要求中，并增加了相应试验方法。与原标准相比，本标准适用范围更规范，产品分类更完整，技术指标更先进，试验方法更科学，检验规则更合理。 本标准从生效日起，同时GB8946-88。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：杭州新丰塑料厂。 本标准主要起草人：杜方潮、袁小兰、徐玉华。 1998-09-29批准 1999-05-01实施 ———————————————————————————————————————— 国家质量技术监督局 发布 中华人民共和国国家标准 GB/T 8946-1998 代替GB8946-88 塑料编织袋 Plastic woven sack ——————————————————————————————————————— 1 范围 本标准规定了塑料编织袋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存要求。 本标准适用于以聚丙烯、聚乙烯树脂为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝，再经织造、制袋而成的用于包装粉状或粒状固体物料及柔性物品的塑料编织袋（以下简称袋）。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T1039-92 塑料力学性能试验方法 总则 GB/T1040-92 塑料拉伸性能试验方法 GB/T2828-87 逐批检查记数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查） GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T4857.5-92 包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T5009.60-1996 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB9687-88 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB9688-88食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 3产品分类 3.1 品种 3.1.1 按主要构成材料分为聚丙烯袋、聚乙烯袋。 3.1.2 按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋（见图1）。 图1 3.2 型号 袋的型号和允许装载质量、线密度、经纬密度应符合表1规定。 表1 型 号 TA型 A型 B型 C型 允许装载质量，kg 10~20 21~30 31~50 51~60 组织 单经平纹 单经平纹 单经平纹 单经平纹 线密度tex 100 111 111 111 经密度×纬密度 根/100mm 32×32 36×36 40×40 48×48 注 1 1tex=1g/km，塑料编织袋A（标准的附录）。用扁丝技术指标见附录 2 当线密度、经纬密度改变时，各向的拉伸强度必须达到对应型号产品的指标。 3 特殊要求由供需双方协商决定。 3.3 规格 3.3.1 按袋的有效宽度分为450，500，550，600，650，700mm。 凡有效宽度不符合上述规格的，由供需双方协商决定。 3.3.2 袋的有效长度由供需双方协商决定。 4 技术要求 4.1 外观质量 外观质量应符合表2的规定。 表2 项 目 要 求 断 丝 同处经、纬之和断丝小于3根 清 洁 100mm2以下的明显油污不多于3处， 100mm2以上的明显油污不允许有 缝 合 不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象 切 边 不允许出现山散边 4.2 允许偏差 袋的允许偏差应符表3的规定。 表3 项 目 允许偏差 长度，mm ＋15 －10 宽度，mm ＋15 －10 经密度，根/100mm －1 纬密度，根/100mm －1 单位面积质量，% ＋8 －7

| 项 目 | 型 号 |
| --- | --- |
|  | TA型 | A型 | B型 | C型 |
| 拉伸负荷 N/50mm | 经 向 | 指标 | ≥450 | ≥550 | ≥650 | ≥800 |
|  | 纬 向 |  | ≥450 | ≥550 | ≥650 | ≥800 |
|  | 缝边向（双折） |  | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
|  | 缝底向（双折） |  | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 |
| 耐热性 |  | 无粘着、熔痕等异常情况 |
| 耐跌落性 |  | 袋不破裂，包装物不漏矢 |

4.4 卫生性能

直接接触食品、医药的袋应GB9687或9688规定。

5 试验方法

5.1 外观检验

在自然光线下目测。

5.2长度和宽度

将袋摊平，用精确至1mm的直尺， 在中间和离边100mm处测量三处，直尺应与袋边平行，以最大偏差作为测试结果。

5.3 经密度和纬密度

将袋摊平，在袋的上下两个对角处圈定100mm×100mm两方块，方块外边线与袋边线相距100mm，目测方块内的经、纬根数，取其平均值，计算时当讫点最后不足一根时，按一根计。

5.4 单位面积质量

在5.3测定经、纬密度处，取下面积为100mm×100mm的试样四块。

用感量为0.01g的天平称取质量，取其算术平均值，按式（1）计算单位面积质量偏差。

…………………………（1）

式中：T—单位面积质量偏差，%；

M1—100cm2试样的质量×100，g/m2；

M0—公称单位面积质量，g/m2。

5.5 拉伸负荷

5.5.1 试验条件按GB/T1039规定进行。

试样在温度23℃±2℃、常湿状态调节4h，并在此条件下进行试验。

5.5.2试验设备应符合GB/T1040-1992第6章有关设备规定：夹具间距为200mm，空车下降速度为200mm/min±20mm/min。

5.5.3 取样方法

以缝纫卷折面为取样面，按图2所示部位在每个袋上取经向、纬向、缝边向、缝底向试样各两块，长300mm，宽约为60mm，再修正到50mm，如最后一根超过半根则留之。缝向试样的两边缝线应适当留长，平针法如图3，连锁法如图4，两边各打三道结。

图2

图3

图4

5.5.4 记录试样的拉伸负荷，取其算术平均值。

5.5.5试验中如遇到试样在夹具中破裂、滑脱等影响准确性情况时，应另换试样重做。

5.6 耐热性

5.6.1 从袋上取经向、纬向试样各两块，长300mm，宽20mm。

5.6.2 将其表面重叠起来，在上面施加9.8 N的负荷，放入80℃的烘箱内1h，取出后立即将两块重叠试样分开，检查表面有无粘着、溶痕等异常情况。

5.7 耐跌落性

5.7.1 试验环境为常温、常湿。

5.7.2 试验场地为平整水泥地面。

5.7.3 填充系数为0.80～0.85。

5.7.4试验质量及物料选用

TA型袋装20kg聚丙烯、聚乙烯树脂或密度相当的物料；

A袋装25kg聚丙烯、聚乙烯树脂或密度相当的物料；

B型袋装40kg尿素或密度相当的物料；

C型袋装50kg尿素或密度相当的物料。

5.7.5 试验次序

第一条：纵向—平向—侧向

第二条：平向—侧向—纵向

第三条：侧向—纵向—平向

5.7.6 将试样置于1.2m的高度自由落下，按5.7.5规定次序作三次跌落试验，检查是否有袋破裂和包装物漏失情况。

5.8 卫生性能

按GB/T5009.60规定进行。

6 检验规则

6.1 组批

同一型号、规格的产品为一批，每批不超过15万条。

6.2 抽样

6.2.1 袋的外观和偏差合格判定按照GB/T2828规定的一次正常抽样方案进行(见表5)，每条编织袋为一个样本单位。

表5

| 批量范围 | 样本大小 | 合格判定数Ac | 不合格判定数Rc |
| --- | --- | --- | --- |
| 501—1200 | 32 | 3 | 6 |
| 1201—3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201—10000 | 80 | 10 | 11 |
| 10001—35000 | 125 | 14 | 15 |
| 35001—150000 | 120 | 21 | 22 |

6.2.2 拉伸负荷每批随机抽样5条,其中2条为备用,3条按5.5.3取样测定。

6.6.3 其它检验项目按第5章规定随机抽样，试样数量应能满足所需项目的试验要求。

6.3检验分类

6.3.1 出厂检验项目为4.1\4.2及4.3中的拉伸负荷。

6.3.2型式检验

型式检验项目为技术要求中的全部项目，一般情况下年检验一次，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

6.4判定规则

6.4.1样本单位的质量判定

袋的外观和偏差按4.1、4.2进行检验，若全部项目检验均合格，则样本单位为合格。

6.4.2合格批的质量判定

6.4.2.1 袋的外观和偏差合格判定按照GB/T2828规定进行，以每百单位产品不合格品数表示批质量，一般检查水平为I，合格质量水平（AQL）为6.5，具体规定见表5。

6.4.2.2 拉伸负荷试验若有不合格项目，应重新在原批中加倍取样对不合格项目进行复验，若复验结果全部合格,则判定该批为合格。

6.4.2.3 编织袋耐热试验

若耐热试验不合格，则该型式检验为不合格。

6.4.2.4 编织袋跌落试验

若跌落试验不合格，则该型式检验为不合格。

6.4.2.5 编织袋卫生性能

卫生性能指标如有不合格，则该型式检验为不合格。

7标志、包装、运输、贮存

7.1标志

产品包装上应有制造厂名、品名、规格、数量、标准编号、商标、出厂日期等内容。特殊要求双方协商决定。

7.2包装

7.2.1 袋包装应牢固、平整、适应于运输。

7.2.2 每包件包装条数由供需双方协商决定。

7.2.3 每包件内应有产品合格证。

7.3 运输

编织袋在运输过程中要轻装轻卸、避免日晒雨淋，保持包装完整。

7.4 贮存

编织袋应置于阴凉、洁净的室内贮存，贮存期从出厂日期算起，不得超过十八个月。

附 录 A

（标准的附录）

塑料编织袋用扁丝技术指标

A1技术指标

A1.1 相对拉伸负荷：≥0.32N/tex

A1.2 断裂伸长率：15%~30%

A1.3 线密度偏差：±10%

A2试验方法

A2.1试验条件

按GB2918规定进行，试验环境温度23℃±2℃，常湿。

A2.2 相对拉伸负荷

A2.2.1 试验设备符合GB/T1040-1992第6章的规定。

A2.2.2 测试方法：剪取长800mm的扁丝，夹具间距500mm，空车下降速度300mm/min±2mm/min，每个试样测试两次，取其算术平均值。

A2.2.3 相对拉伸负荷按式（A1）计算：

| σ1= | F | …………………………………………………………（A1） |
| --- | --- | --- |
|  | ρ1 |  |

式中：σ1——相对拉伸负荷，N/tex；

F ——拉断力，N；

ρ1——线密度，tex。

A2.3 断裂伸长率的测定及计算：

测定试样断裂时,试样有效部分标线间距的增加量与初始标距之比的百分率，按式（A2）计算：

| ε（%）= | L－L0 | ×100% …………………………………（A2） |
| --- | --- | --- |
|  | L0 |  |

式中：ε——断裂伸长率，%；

L0——初始标距，mm；

L ——试样断裂时标距，mm。

A2.4 线密度

A2.4.1 线密度的测量及计算：

用纱框测长仪绕取100m试样，称取质量精确至0.1g,按式（A3）计算出线密度：

| ρ1= | 1000×G | ……………………………………………………（A3） |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |

式中：ρ1——线密度，tex；

G——试样质量，g。

A2.4.2 线密度偏差按式（A4）计算：

| δ（%）= | ρB—ρA | ×100% …………………………………（A4） |
| --- | --- | --- |
|  | ρA |  |

式中：δ——线密度偏差值，%；

ρA——标准线密度，tex；

ρB——实测平均线密度，tex。